# TECHNICZNA  ULOTKA  INFORMACYJNA

## HMK® P 21 POLITURA DO

## MARMURU I GRANITU

Opis: HMK® P 21 środkiem pielęgnacyjnym zawierającym wosk silikonowy  Jest łatwy w użyciu. HMK P 21 daje się łatwo polerować nie pozostawiając smug. Zastępuje politury zawierające CKW. HMK P 21 jest przyjazny dla środowiska i nie zawiera trójchloroetylenu, dlatego bezpieczny w użyciu.

Właściwości: HMK® P 21 tworzy na powierzchni kamienia naturalnego cienką warstwę ochronną, której twardość i połysk mogą być zwiększone przez polerowanie. Dzięki temu w dużym stopniu uniemożliwia się wnikanie brudu, wilgoci i kwasów występujących w gospodarstwie domowym. HMK P 21 rozkłada się biologicznie i nie jest szkodliwy dla zdrowia.

Obszary zastosowań: HMK® P 21 nadaje się do polerowanego marmuru, aglomarmuru, wapieni i granitu w postaci wyłożeń podłogowych, parapetów, schodów, blatów łazienkowych i kuchennych. itp. głównie we wnętrzach. Przy zastosowaniu na zewnątrz wytrzymałość zostaje ograniczona przez deszcz i promienie słoneczne.

Stosowanie: HMK® P 21 nanosić cienką i równomierną warstwę za pomocą szmatki  lub gąbki i natychmiast wypolerować czystą, miękką szmatką. Powierzchnie na których zastosowano HMK P 21 mogą być kilkakrotnie polerowane. Do czyszczenia pokryć starych i mocno zabrudzonych polecamy HMK R55 środek czyszczący bezkwasowy, za pomocą którego można usunąć zbędny HMK P 21. Do bieżącej pielęgnacji polecamy HMK P 24 – szlachetne mydło do kamienia, które znacznie poprawia trwałość HMK P 21, gdyż w przeciwieństwie do konwencjonalnych środków nie ługuje.

Przechowywanie: W chłodnym ale nie mroźnym miejscu,

w sposób niedostępny dla dzieci.

Ochrona środowiska: Opakowanie nadaje się do recyclingu.

Dostępny w formie:

Tubki aluminiowe 100 ml			60 sztuk w sprawdzonym kartonie

Puszki z białej blachy 0,5 litra		24 sztuki -	-	-	-	-

Kubeł z tworzywa szt. – 5 litrów		2 sztuki  -	-	-	-	-

Wskazówka: HMK P 21 jest dostępny również w kolorze czarnym do ciemnych kamieni w opakowaniach 24 x 0,5 litra i 1 x 5 litrów.