# TECHNICZNA  ULOTKA  INFORMACYJNA

## HMK® S 34 N Ekstra - Ochrona przed plamami-wodą, brudem, tłuszczem i olejem

Opis: HMK® S 34N jest specjalnym środkiem impregnującym na bazie silikonu  zawierającym rozpuszczalnik i nowego rodzaju składniki aktywne.  HMK S 34 N wykazuje działanie uniemożliwiające wnikanie oleju, farb i tłuszczu, w odróżnieniu od konwencjonalnych silikonowych impregnatów, które uniemożliwiały jedynie wnikanie wody. Dlatego HMK S 34N jest przydatny również jako ochrona przed graffiti. Dyfuzja pary kamienia nie zostaje utrudniona lub tylko w nieznacznym stopniu. Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego.

Właściwości: HMK® S 34 N ogranicza wnikanie wody, brudu, wilgoci, farb, oleju i tłuszczu. Działa przeciwpoślizgowo i zabezpiecza przed plamami. Jest możliwe lekkie czyszczenie za pomocą szlachetnego mydła do kamienia HMK P 24. W usuwaniu graffiti mogą pomóc rozpuszczalnikowe środki czyszczące jak np. HMK R 54 LöSEFIX rozpuszczalny w wodzie i HMK R52 środek do usuwania oleju i wosku. Działanie przeciw wnikaniu farb ,oleju i tłuszczu uzależnione jest nasiąkliwości podłoża. Im więcej HMK® S 34 N zostanie wchłonięte przez kamień, tym lepsze powyższe działanie. W przypadku marmuru kryształowego działanie jest słabsze niż przy dobrze wchłaniających kamieniach jak np.: marmur jurajski, wapień, płyty ceglane itd. Na marmurze polerowanym mogą powstać miejsca matowe wywołane przez wino, sok pomarańczowy, colę itp. Są one jednak znacznie mniejsze niż na marmurze niechronionym i łatwiejsze do czyszczenia.

Obszary zastosowań: HMK® S 34 N nadaje się do wszystkich nasiąkliwych kamieni naturalnych i sztucznych, jak polerowany, szlifowany lub piaskowany marmur, wapień, , piaskowiec, kwarcyt, płytki gresowe, bloczki betonowe, lastriko, polerowany,  szlifowany lub piaskowany granit jak również obudowy ceglane i cotto.

Podłoże: Podłoże powinno być suche, czyste i nasiąkliwe, aby HMK® S 34 mógł dobrze wnikać. Im więcej HMK® S 34 N zostanie wchłonięte przez kamień tym lepsze powyższe działanie. Jeżeli istnieje ogrzewanie podłogowe, to należy je wyłączyć przed zastosowaniem środka.

Należy bezwzględnie przestrzegać podanych przez producenta parametrów stosowania

produktu (wilgotność podłoża oraz temperatura otoczenia). Stosowanie produktu przy

wilgotności podłoża większej niż podano powoduje zamknięcie wilgoci w kamieniu  i

powstawanie na powierzchni ciemniejszych plam oraz wykwitów, obniża się jakość

wykonanej ochrony.

Stosowanie: HMK® S 34 N nanosić obficie i równomiernie za pomocą miękkiego pędzla lub rolki piankowej. Przy powierzchniach mocno nasiąkliwych ewentualnie powtórzyć zabieg. Przy powierzchniach mało nasiąkliwych jak polerowany marmur, polerowany granit, gres itp. środek pozostający na powierzchni przed wyschnięciem całkowicie zetrzeć szmatką. Temperatura pracy powinna wynosić +12 do +25 ºC. Skuteczność działania pojawia się po ok. 72 godzinach.

Wydajność: W zależności od nasiąkliwości podłoża ok. 5-20 m²/litr

Przechowywanie: W chłodnym miejscu w zamkniętych pojemnikach, w sposób niedostępny dla dzieci.

BHP: W czasie nanoszenia środka zadbać o dobre wietrzenie w pomieszczeniach lub stosować maskę ochronną typu A. Nie trzymać w pobliżu stosowanego  HMK® S 34 N żywności i używek- możliwe wchłanianie zapachu rozpuszczalnika. Po odparowaniu rozpuszczalnika, pozostający aktywny składnik silikonowy nie jest szkodliwy dla zdrowia i nie reaguje na żywność. Może być stosowany na blatach w kuchniach oraz jadalniach.