TECHNICZNA ULOTKA INFORMACYJNA

HMK®P24 SZLACHETNE MYDŁO DO KAMIENIA

-mycie pielęgnujące-

Opis: HMK®P24 jest łagodnym środkiem czyszczącym z mydła naturalnego, wyprodukowanym z wysokiej jakości olejów naturalnych. Niezmieniona od dziesięcioleci receptura gwarantuje dokładne czyszczenie połączone z trwałą pielęgnacją, tylko poprzez mycie.

Właściwości: Wysoko aktywne środki czyszczące rozpuszczają brud na powierzchni tak, że daje się on łatwo zbierać. Powstająca po zmywaniu cienka, mokra warstewka nie pozostawia smug. Komponenty pielęgnacyjne, przy regularnym używaniu, pozostają na powierzchni, co sprawia, że pielęgnowana powierzchnia będzie miała coraz ładniejszy wygląd. Zostanie podkreślona naturalna struktura koloru a powierzchni nadany będzie piękny, intensywny kolor i wypielęgnowany wygląd. Jednocześnie powierzchnia stanie się wyraźnie odporniejsza na plamy i łatwiejsza w pielęgnacji. HMK®P24 ma łagodny odczyn alkaliczny (w koncentracie pH ok. 7,8) i nie ługuje. HMK®P24 nie tworzy żadnych warstw. Poprzez specjalne dodatki zapobiega się tworzeniu szarych pozostałości wapnia zawartego w mydle. Takich efektów nie można osiągnąć przy pomocy środków mocno rozpuszczających tłuszcze i ługujących mydeł szarych (potasowych).

Obszary zastosowań: HMK®P24 jest optymalnym, myjącym środkiem pielęgnacyjnym do dużych powierzchni (do maszyn do czyszczenia) a także w gospodarstwach domowych, gdzie pielęgnacja okładzin powinna wymagać jak najmniej pracy.

Podłoże: HMK®P24 nadaje się do podłoży wodoodpornych i jest stosowany w przeważającym stopniu do powierzchni, od których wymaga się, aby poprzez działanie komponentów pielęgnacyjnych miały lepszy wygląd. Nadaje się do wszystkich kamieni naturalnych jak: polerowanego marmuru, szlifowanego wapienia, płyt Solnhofenera, trawertynu, łupków Theumaera, dolomitu Arnoechtera, granitu itd. a także do okładzin ceramicznych jak: płyt łupanych- nie glazurowanych, klinkieru, kafelek, Cotto, kafelek z gliny oraz do; powierzchni betonowych, kamieni sztucznych, agglomarmuru, itd. HMK®P24 jest bardzo dobry do mycia powierzchni lakierowanych i z tworzyw sztucznych (np. w kuchni).

Stosowanie: Dodawać oszczędnie (ok. 25- 50 ml.) HMK®P24 do wody do mycia (ok. 10 l.). Nie przemywać czystą wodą -  aby komponenty pielęgnacyjne pozostały. Przy pierwszym użyciu, szczególnie przy mocno nasiąkliwych podłożach dodać trochę więcej.

Zużycie: Niewielka ilość do wody do mycia.

Przechowywanie: HMK®P24 nie wymaga żadnych szczególnych warunków przechowywania, jednak w sposób niedostępny dla dzieci.

BHP: HMK®P24 nie zawiera żadnych środków szkodliwych dla zdrowia i dlatego nie stwarza zagrożeń i nie wymaga specjalnego oznakowania.

Ochrona środowiska: HMK®P24 jest przyjazny dla środowiska. Środki powierzchniowo czynne, które zawiera przekraczają ustawowe ustalenia i są w 90% biologicznie odnawialne. Opakowania wykonane są z przyjaznego dla środowiska polietylenu i mogą być poprzez recykling ponownie użyte.

Zawiera: środki powierzchniowo czynne, mydło naturalne, środki regulujące, olejki zapachowe, UBA- Nr 1402 0002