TECHNICZNA ULOTKA INFORMACYJNA

HMK®R77 PŁYN DO KAMIENIA -

## DO USUWANIA I PRZETWARZANIA RDZY

Opis: HMK®R77 jest zawierającym kwasy, specjalnym środkiem czyszczącym z komponentami chroniącymi przed rdzą - do usuwania i przetwarzania rdzy, która może się pojawić w różnych granitach i gnejsach.

Właściwości: HMK®R77 trwale usuwa rdzę i rdzawe przebarwienia, obojętne czy pochodzą one z naturalnej zawartości żelaza w kamieniu, bądź z obróbki przy cięciu (opiłki). Usuwa także lekkie zanieczyszczenia cementowe, z zapraw murarskich, pozostałości po szlifowaniu i podobne zabrudzenia. Politury do granitu nie będą atakowane.

Obszary zastosowań: HMK®R77 usuwa rdzę z wszystkich odpornych na kwasy kamieni naturalnych, szczególnie z zawierających żelazo gnejsów i granitów jak serycyt, cresciano, różowy sardo, biały sardo, bawarski granit leśny i inne.

Stosowanie: nie rozcieńczony HMK®R77 nanosić na suchy kamień i równomiernie rozprowadzić. Po pewnym czasie działania ok. 12 – 24 godz. (nie dopuścić do wyschnięcia, najlepiej przez noc) zmyć dokładnie wodą. Jeżeli rdza nie została całkowicie usunięta, zabieg należy powtórzyć. W czasie działania środka kamień chronić przed wodą.

Uwaga: HMK®R77 zawiera kwasy i dlatego nie może być stosowany do polerowanego marmuru, wapieni, pow. aluminiowych, miedzi cynku i innych podłoży wrażliwych na kwasy. Przy polerowanym granicie i niektórych innych kamieniach naturalnych może dojść do przyciemnienia koloru, które będzie widoczne przez dłuższy czas. W niektórych gatunkach kamienia do ponownego rozjaśnienia może dojść po b. długim czasie. Z tego powodu przy pomocy HMK®R77 powinno czyścić się zawsze całą powierzchnię. W przypadkach wątpliwych zawsze wcześniej przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu.

Zużycie: w zależności od rodzaju kamienia ok. 5 - 15 m2/ litr

Przechowywanie: W chłodnym i zamkniętym miejscu

w sposób niedostępny dla dzieci.

BHP: HMK®R77 zawiera kwasy, podrażnia oczy i skórę. Zaleca się stosowanie rękawiczek i okularów ochronnych. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody. Pomieszczenia robocze dobrze wietrzyć lub nosić ochronę dróg oddechowych typu B lub E. Znajdujące się w pomieszczeniu wrażliwe metale jak np.: szyny metalowe, urządzenia klimatyzacyjne, lampy, komputery, lustra i inne mogą zostać zaatakowane przez środek czyszczący lub jego opary.

Oznakowanie zgodnie z przepisami: Xi – Reizend (Xi - Drażniące)

Zawiera: tensydy, kwasy, środki konserwujące, UBA Nr – 14020011.